RUBRIQUE 4A

# EUROPALUB

## 4A	-	Huiles pour le traitement thermique.

- C.P.L.

## K.0	-	Huiles pour le traitement thermique.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 14 (Traitement thermique)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| U | HA | Huiles pour traitement thermique. | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe froide (température < ou = à 80°C). |
| U | HB |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HC |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe semi-chaude (température > 80°C et < ou = à 130°C). |
| U | HD |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HE |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe chaude (température > 130°C et < ou = à 200°C). |
| U | HF |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HG |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe très chaude (température > 200°C et < ou = à 310°C). |
| U | HH |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HV |  |  | Trempe sous vide. |
| U | HK |  |  | Autres cas. |
| U | AA | Fluides aqueux pour traitement thermique. | Eau. | Trempe superficielle. |
| U | AB |  | Fluide aqueux pour trempe ralentie. |  |
| U | AC |  | Fluide aqueux pour trempe rapide. |  |
| U | AA |  | Eau. | Trempe massique. |
| U | AD |  | Fluide aqueux pour trempe ralentie. |  |
| U | AE |  | Fluide aqueux pour trempe rapide. |  |
| U | AK |  |  | Autres cas. |