RUBRIQUE 4C

# EUROPALUB

## 4C	-	Huiles solubles pour le travail des métaux.

- C.P.L.

## K.2	-	Huiles solubles pour le travail des métaux y compris les fluides solubles de synthèse.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 7 (Travail des métaux)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| M | AA | Travail des métaux nécessitant des propriétés réfrigérantes prépondérantes. | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions laiteuses possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles. |
| M | AB |  | Concentrats du type MAA possédant des propriétés de réduction de frottement. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles, tréfilage et laminage. |
| M | AC |  | Concentrats du type MAA possédant des propriétés extrême-pression. | Usinage par coupe. |
| M | AD |  | Concentrats du type MAB possédant des propriétés extrême-pression. | Usinage par coupe et travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage. |
| M | AE |  | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions translucides (micro-émulsions) possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe. |
| M | AF |  | Concentrats du type MAE possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. |  |
| M | AG |  | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des solutions transparentes possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par abrasion, forgeage, estampage et laminage. |
| M | AH |  | Concentrats du type MAG possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. | Usinage par coupe ou par abrasion, forgeage et estampage. |
| M | AI |  | Graisses et pâtes appliquées en solution dans l’eau. | Travail des métaux en feuilles et tréfilage. |