RUBRIQUE 5A

# EUROPALUB

## 5A	-	Huiles turbines (à l’exclusion des huiles turbines destinées à l’aviation).

- C.P.L.

## E.1	-	Huiles pour turbines, toutes viscosités.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 5 (Turbines)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| T | SA | Turbines à vapeur en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | SE | Turbines à vapeur à engrenages lourdement chargés. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles, propulsion marine avec engrenage de réduction ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | SD | Turbines à vapeur nécessitant une résistance à l’inflammation. | Lubrifiants à base d’ester phosphorique. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GA | Turbines à gaz en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. Propulsion marine si aucune propriété particulière de capacité de charge n’est requise par l’engrenage. |
| T | GB | Turbines à gaz en service à température élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GCH | Turbines à gaz nécessitant des propriétés spéciales. | Fluides synthétiques, polyalphaoléfines et hydrocarbures apparentés. |  |
| T | GCE |  | Fluides synthétiques, type ester synthétique. |  |
| T | GD | Turbines à gaz nécessitant une résistance à l’inflammation. | Lubrifiants à base d’ester phosphorique. |  |
| T | GE | Turbines à gaz à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles, propulsion marine, ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GF | Turbines à gaz en service à température élevée et à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GSB | Turbines à cycle combiné et arbre unique, avec un système de lubrification commun, en service à température élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées ou huiles synthétiques avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et systèmes de régulation. |
| T | GSE | Turbines à cycle combiné et arbre unique, avec un système de lubrification commun, en service à température élevée et à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées ou huiles synthétiques avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. |  |

…/…

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| T | CD | Systèmes de régulation. | Fluides de règulation à base d’ester phosphorique. | Mécanismes de régulation des turbines à vapeur, à gaz ou hydrauliques, si l’alimentation du fluide est indépendante de celle du lubrifiant et si la résistance à l’inflammation est nécessaire. |
| T | HA | Turbines hydrauliques en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Turbines hydrauliques avec système hydrostatique. |
| T | HCH | Turbines hydrauliques nécessitant des propriétés spéciales. | Fluides synthétiques, polyalphaoléfines et hydrocarbures apparentés. |  |
| T | HCE |  | Fluides synthétiques de type ester synthétique. |  |
| T | HE | Turbines hydrauliques à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, avec des additifs anti-frottement et/ou d’amélioration de la capacité de charge. | Turbines hydrauliques sans système hydrostatique. |