RUBRIQUE 6B

# EUROPALUB

## 6B	-	Huiles pour lubrification générale.

- C.P.L.

## B.1	-	Huiles pour mouvements, toutes viscosités.

## B.2	-	Huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 2 (Paliers de broche, paliers et embrayages associés)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| F | C | Paliers de broches, paliers et embrayages associés. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. | Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements et embrayages associés. |
| F | D | Paliers de broches et paliers. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, anti-usure, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. | Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 11 (Outils pneumatiques)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| P | AA | Outils pneumatiques à percussion. | Huiles minérales raffinées non inhibées. | Outils travaillant sous faible charge à l’air sec. |
| P | AB |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion et anti-usure. | Outils travaillant sous charge élevée et à l’air humide. |
| P | AC |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. | Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |
| P | AD |  | Lubrifiants à base de fluides synthétiques. | Travaux à l’air libre à des températures inférieures à 0°C. |
| P | AE |  | Graisses semi-fluides. | Conditions opératoires spéciales, par exemple brouillard réduit. |
| P | BA |  | Huiles minérales raffinées non inhibées. | Outils travaillant sous faible charge en atmosphère sèche. |
| P | BB |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion. | Outils travaillant sous charge faible à modérée et en atmosphère humide. |
| P | BC |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. | Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |
| P | BD |  | Lubrifiants à base de fluides synthétiques. | Usages particuliers. |

…/…

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 13 (Glissières)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| G | A | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage). | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des paliers lisses. |
| G | B | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels l’une des deux surfaces en contact est constitué d’un matériau non métallique (polymère pigmenté, résine, etc…). | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage) et séparation de fluides aqueux. | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses avec des matériaux non métalliques sensibles à la pollution par des fluides de coupe aqueux, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses. |
| G | S | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. | Lubrifiants de synthèse possédant des propriétés améliorées de protection contre l’usure, de protection contre la corrosion, de prévention des mouvements discontinus ou intermittents du patin (saccades). | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses pour lesquels les propriétés de compatibilité avec le fluide de refroidissement sont essentielles. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - (Cylindres pour machines à vapeur)

Les lubrifiants pour cylindres pour machines à vapeur ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Z |  | Cylindres de machines à vapeur. |  |  |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 1 (Graissage perdu)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées, par exemple adhésivité, extrême-pression, anti-corrosion, qui peuvent être obtenues à l’aide de bitumes et/ou d’additifs. | Engrenages nus, cordages en fils métalliques. |
| A | N |  | Huiles minérales raffinées. | Organes légèrement chargés. |
| A | Y |  | Huiles minérales non raffinées. | Applications sans exigences particulières, essieux, aiguillages SNCF, etc… |